La Gaceta N°32 – Jueves 14 de febrero de 1985

Decreto N°15993 MEC

NORMA PARA ACEITE COMBUSTIBLE PESADO

(BUNKER C)

Pruebas                         Unidades            Métodos ASTM             Especificaciones

Temperatura                      °C                    D 93-97                           72        Mínimo

De inflamación

Agua y sedimento            %                      D 1 79G-68                        2       Máximo

Viscosidad Saybolt          seg.                   D  83-56 (1973)             300       Máximo

Furol a 50°C

Temperatura de

escurrimiento                    °C                   D    97-66 (1971)            Reportar

NORMA PARA ASFALTO

Pruebas                         Unidades            Métodos ASTM             Especificaciones

Temperatura

de inflamación                   °C                   D 92-72 (1977)              230 mín.    Mínimo

C.A:C

Penetración  100 g/S      1/10 mm             D 5-73                               80/100

seg./25 °C

Temperatura de

ablandamiento

esfera y anillo                    °C                    D 36-76                            40/72

Ductilidad a 25°C                                      D  112-76                         100           Mínimo

Solubilidad de                    %m/m              D 2  042-76                        99          Mínimo

triciorcetileno

Pérdida por calentamiento

50g/5HR./163°C                  % m/m           D 1   754-76                          1.0       Máximo

Artículo 3° -Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República. -San José, a los veintiocho días del mes de enero de mil novecientos ochenta y cinco.